**3700 Plotter Serisi (CAD/CAM)**

**Tanım**

3700 Plotter Serisi, kesim ve dekoratif amaçlı üretilmiş kadmiyum içermeyen yüksek kalite pigment ve UV içerikli yapıya sahip monomer PVC filmdir. Kesim ve uygulama kolaylığı sağlaması açısından beyaz folyolarda arkası mavi silikonlu kağıt kullanılmaktadır.

**Kullanım Alanı**

Kolay kesilebilir ve ayıklanabilir yapısıyla tüm cam yüzeylerde, ışıksız tabelalarda, yönlendirmelerde, vitrin dekorasyonlarında, fuar ve kampanya gibi her türlü görsel iletişim ihtiyaçlarına yönelik standart uygulamalarda kısa ve orta vadeli dönemler için çözümler sunar.

**Taşıyıcı Kağıt**

138 gr/m² özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı kraft kağıt. Kesim ve uygulama kolaylığı sağlaması açısından beyaz folyolarda arkası mavi silikonlu kağıt kullanılmaktadır.

**Yapışkan**

Akrilik Permanent Şeffaf Yapışkan.

**Baskı Teknolojisi**

Solvent, ECO Solvent, UV ve Latex baskı teknolojisine uygundur.

**Teknik Özellikleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Özellik** | **Test Metodu** | **Değer** |
| **Film Kalınlığı \***  **(Yapışkan ve Taşıyıcı Kağıt Hariç)** | ISO 4591:1992 | 0,070mm (70 micron) |
| **Yapışma Kuvveti \*\*** | FINAT TM 1  (Paslanmaz Çelik Üzerine) | Anlık >8 N/25 mm  20 Dakika >12 N/25 mm  24 Saat >16 N/25 mm |
| **Kopma Mukavemeti** | ISO 527-1:2012 | Enine : >16MPa  Boyuna: >18 MPa |
| **Uzama Mukavemeti** | ISO 527-1:2012 | Enine : >%160  Boyuna: >%170 |
| **Boyutsal Sabitlik**  **(150x150 mm / 48 saat / 70°C)** | FINAT 14 / Çelik | < 0,4 mm |
| **Sıcaklık Mukavemeti** |  | -30°C ile +90°C |
| **Uygulama Sıcaklığı** |  | > +10°C |
| **Raf Ömrü \*\*\*** |  | 2 Yıl |
| **Kullanım Ömrü** | Orta Avrupa iklim koşullarında dikey uygulamalar için hesaplanmıştır. | Dış Mekan 3 Yıl (Baskısız)  İç Mekan Sınırsız |

**Uyarı**

**Malzemelerin uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, yağ ve malzemenin yapışma düzeyini etkileyebilecek her türlü unsurdan temizlenmiş olması gerekmektedir. Yeni cilalanmış veya boyanmış yüzeyler uygulama**

**Yapılmadan önce maksimum sonuç için 2 hafta dinlendirilmelidir. Tüm işlemlerde UNIFOL UYGULAMA REHBERİ dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Unifol Uygulama Rehberini, satış temsilcinizden talep edebilir ya da** [**www.unifol.com.tr**](http://www.unifol.com.tr) **adresinden indirebilirsiniz. Yukarıdaki veriler Normal Orta Avrupa ikliminde dikey dış mekân kullanımına göre hesaplanmıştır. Bu belgelerdeki veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir halde garanti kapsamına girmemektedir. Geniş kullanım alanı ve çeşitli uygulama farklılıklarından dolayı kullanıcı uygulama öncesi bu malzemenin uygunluğunu kişisel olarak test etmelidir. Unifol ve Unicast markalarının isim hakkı BES REKLAM SAN.TİC.AŞ.’ne aittir.**

**\* Ortalama / \*\* Orijinal ambalajında ortalama 23°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ile.**

**\*\*\* Orta Avrupa iklim koşullarında dikey uygulamalar için hesaplanmıştır.**

**Ürün değişim taleplerinde UNIFOL Teknik Ekibi inceleme hakkını saklı tutar. Oluşabilecek muhtemel zararların tazmininin hesaplanmasında malzeme haricindeki diğer masraflar (işçilik, mürekkep, sarf malzemesi, baskı, söküm, temizleme vb. maliyetleri) dahil edilmeyecektir.**

**UNIFOL Teknik Ekibi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda tanzim işlemi hatalı malzeme miktarı kadar ürün ile değiştirilir.**